По данным Ростехнадзора ежегодно на линиях нефтетранспортных трубопроводов происходит около 50-70 тыс. нарушений герметичности и разрывов труб, результатом чего является ухудшение экологической ситуации в местах нефтедобычи и транспортировки. При этом количество аварий с каждым годом нарастает в связи с износом металлических трубопроводов и увеличением их протяженности.

Одна из основных причин аварий – коррозия металла. До 90 % отказов нефтетранспортных трубопроводов являются следствием коррозии. Из общего числа аварий до 55 % приходится на долю систем нефтесбора и 30-35 % - на долю линий поддержания пластового давления (ППД). При этом 42 % труб не выдерживают пятилетней эксплуатации, а 17 % - и двух лет. В России ежегодно на замену нефтепромысловых сетей расходуется ~ 8 тыс. км труб или ~ 500 тыс. тонн стали.

В результате многолетних разработок этой проблемы научными коллективами оказалось возможным предложить коррозионностойкие трубы нового поколения из полимерных и композитных материалов, которые могут применяться, как в нефтедобывающей отрасли, так и в других отраслях промышленности. Необходимо заметить, что аварийность металлических и полимерных труб отличается примерно в 10 - 100 раз в зависимости от условий эксплуатации. Это является следствием не только аварийного состояния трубопроводных систем, но и коренных различий между металлическими и пластмассовыми трубами.

Несмотря на то, что применение полимерных и полимерно-металлических труб в нефтяной промышленности начало развиваться с восьмидесятых годов двадцатого века, сейчас его можно назвать инновационным, представляющим переход на новое качество трубопроводов в нефтедобывающей и других отраслях промышленности и хозяйства.

Например, в скандинавских странах, Англии, в системах водоснабжения из вновь вводимых в эксплуатацию трубопроводов более 80% составляют трубопроводы из пластических масс, в России же - несколько процентов.

Впервые в нашей стране производство и применение гибких полимерно-металлических труб для  обустройства нефтяных месторождений было освоено в 80-х годах прошлого столетия в Самарской области г.Отрадном при объединении «Куйбышевнефть»

В основу гибких труб были заложены инженерные решения российских и французских специалистов-нефтяников, работавших в совместном  Проекте по созданию   шлангокабельного способа бурения глубоких скважин, с непрерывным  процессом  спускоподъемных операций  Именно эти конструкции гибких бурильных труб, прошедшие в течение пяти лет суровую проверку при бурении экспериментальной глубокой скважины, и были заложены в основу  конструкций труб для трубопроводного транспорта.

Конструкция гибких труб, состоящая из слоев высокопрочной стали, перемежаемых полимерными оболочками, построена  с  дублированием  функциональных  свойств,  что делает ее  устойчивой по отношению к перепадам температур, динамике потока транспортируемой жидкости, подвижкам грунтов, транспортным и монтажным нагрузкам,  и даже к  механическим повреждениям.

Гибкие трубы работают в  нефтяных компаниях России: ««РОСНЕФТЬ», «ЛУКОЙЛ», «РУСНЕФТЬ»,  «ГАЗПРОМ-НЕФТЬ», и др.   Гибкие трубы работают  на  месторождениях   37  НГДУ    16 нефтегазодобывающих акционерных обществ, а   также  на 1 нефтяном терминале на побережье Северного Ледовитого Океана.   Трубы  работают  практически во всех климатических регионах России и стран СНГ, при температуре окружающей среды от минус 60  до плюс 50 градусов Цельсия, в том числе:  в Урало-Поволжье,  в Западной Сибири, в   Коми,   на  Сахалине,  в Якутии,  а также в  республиках   Казахстан  и  Азербайджан.

Помимо нефтяной промышленности, гибкие трубы работают на предприятиях химической, нефтеперерабатывающей, геологии, угольной и других отраслях промышленности России.

Мы являемся единственными производителями гибких труб в России, имеющими более чем 25-летний  практический опыт  производства надежных гибких труб для транспорта высокоагрессивных сред.

Применение гибких труб “Реммаш-Сервис” обеспечивает Потребителю  сохранение экологии окружающей  среды;  сокращение объемов строительно-монтажных работ до 50%; экономию металла до 70-80%; снижение гидравлических сопротивлений на 15-20%; сохранение исходных гидравлических характеристик  в течение всего эксплуатационного периода;  увеличение срока службы  внутрипромысловых трубопроводов  до 25 лет;   сокращение  числа  порывов  трубопроводов   в   десятки   раз, и т.д..  В целом можно сказать, что применение  коррозионностойких гибких  труб  “Реммаш-Сервис” позволяет Потребителю перевести парк внутрипромысловых трубопроводных  коммуникаций  в  безаварийный   режим   эксплуатации.

При   использовании гибких труб «Реммаш-Сервис»  объемы строительно-монтажных работ сокращаются  до 50%.   Один километр  гибкого  трубопровода монтируется за 4...5 часов, чему способствуют большая строительная длина секций,  их  гибкость  и  малый  радиус  изгиба.  Прокладка гибких труб сводится к их сматыванию с отдающих устройств в траншею, или непосредственно на грунт, и затяжке шпилек фланцевых соединений. При этом полностью исключаются любые подгоночные, сварочные и изоляционные работы.

Впервые в нашей стране производство и применение гибких полимерно металлических труб было осуществлено в 80-х годах прошлого столетия в Самарской области, городе Отрадном на объектах «Куйбышевнефть», что позволило резко сократить количество аварий на внутри промысловых объектах.

В основу гибких труб были заложены инженерные решения российских и французских специалистов-нефтяников, работавших в совместном  Проекте по созданию   шлангокабельного способа бурения глубоких скважин, с непрерывным  процессом  спуско-подъемных операций  Именно эти конструкции гибких бурильных труб, прошедшие в течение пяти лет суровую проверку при бурении экспериментальной глубокой скважины, и были заложены в основу  конструкций труб для трубопроводного транспорта.

Конструкция гибких труб, состоящая из слоев высокопрочной стали, перемежаемых полимерными оболочками, построена  с  дублированием  функциональных  свойств,  что делает ее  устойчивой по отношению к перепадам температур, динамике потока транспортируемой жидкости, подвижкам грунтов, транспортным и монтажным нагрузкам,  и даже к  механическим повреждениям.

Гибкие трубы работают в  нефтяных компаниях России: «РОСНЕФТЬ», «ЛУКОЙЛ»,  «РУСНЕФТЬ»,  «ГАЗПРОМ-НЕФТЬ», и др.   Гибкие трубы работают  на  месторождениях   37  НГДУ    16 нефтегазодобывающих акционерных обществ, а   также  на 1 нефтяном терминале на побережье Северного Ледовитого Океана.   Трубы  работают  практически во всех климатических регионах России и стран СНГ, при температуре окружающей среды от минус 60  до плюс 50 градусов Цельсия, в том числе:  в Урало-Поволжье,  в Западной Сибири, в   Коми,   на  Сахалине,  в Якутии,  а также в  республиках   Казахстан  и  Азербайджан.

Помимо нефтяной промышленности, гибкие трубы работают на предприятиях химической, нефтеперерабатывающей, геологии, угольной и других отраслях промышленности России.

Мы являемся единственными производителями гибких труб в России, имеющими более чем 25-летний  практический опыт  производства надежных гибких труб для транспорта высокоагрессивных сред.

Применение гибких труб “Реммаш-Сервис” обеспечивает Потребителю  сохранение экологии окружающей  среды;  сокращение объемов строительно-монтажных работ до 50%; экономию металла до 70-80%; снижение гидравлических сопротивлений на 15-20%; сохранение исходных гидравлических характеристик  в течение всего эксплуатационного периода;  увеличение срока службы  внутрипромысловых трубопроводов  до 25 лет;   сокращение  числа  порывов  трубопроводов   в   десятки   раз, и т.д..  В целом можно сказать, что применение  коррозионностойких гибких  труб  “Реммаш-Сервис” позволяет Потребителю перевести парк внутрипромысловых трубопроводных  коммуникаций  в  безаварийный   режим   эксплуатации.

При   использовании гибких труб «Реммаш-Сервис»  объемы строительно-монтажных работ сокращаются  до 50%.   Один километр  гибкого  трубопровода монтируется за 4...5 часов, чему способствуют большая строительная длина секций,  их  гибкость  и  малый  радиус  изгиба.  Прокладка гибких труб сводится к их сматыванию с отдающих устройств в траншею, или непосредственно на грунт, и затяжке шпилек фланцевых соединений. При этом полностью исключаются любые подгоночные, сварочные и изоляционные работы.

Цех по производству ГПМТ был создан в 1980 году при НГДУ «Первомайнефть», а затем передан в ЦБПО РП БНО, в 1994 году предприятие было преобразовано в «Росфлекс» и планировалось совместно с французской фирмой «Комфлексиб» создание совместного предприятия и многократное расширение производства, но к сожалению экономический кризис и дефолт не дали осуществиться этим планам. С 2003 года приемником этого производства стало ООО «Реммаш-Сервис».

За время существования этого производства было уложено только на объектах «Самаранефтегаз» («Куйбышевнефть») более 2000 км труб.

В настоящее время труба претерпела целый ряд существенных изменений, что позволило увеличить её надежность и долговечность.

Гибкие полимерно – металлические трубы

«Поликорд»

ТУ 2248-006-21171125-00 (давление до 40 Мпа)

ТУ 2248-007-21171125-00 (давление до 150 Мпа)

Патент на изобретение №2292510

В данное время единственным производителем данного вида продукции является ООО «Реммаш-Сервис».

Основные конструктивные особенности труб «Поликорд»:

- Многослойность трубы. Каждый слой выполняет свои функции, что позволяет добиться высокой механической прочности к комплексу нагрузок, испытываемых трубой в процессе ее эксплуатации, транспортированию, монтажу, стойкостью к колебаниям температуры, подвижкам грунта

- - Применение полимерных камер, изготовленных из полиэтилена высокой плотности способствует высокой химической стойкости к нефтепромысловым средам - нефти, пластовым водам, содержащим углекислый газ, сероводород, механические примеси, активный ион хлора; свободный кислород, противостоят кислотам: фосфорной,  кремнефтористоводородной, соляной, серной и др.; позволяет перекачивать газообразные вещества. Обладают меньшим гидравлическим сопротивлением на 15-20% по сравнению со стальными трубами, повышенной пропускной способностью и стабильной во времени гидравлической характеристикой.

- - Спиральный корпус предназначен для восприятия давления перекачиваемых сред, изготавливается либо из стальной ленты (давление до 4 Мпа), либо из стальной проволоки  (давление до 150 Мпа).

- - Повивы грузонесущих элементов выполнены из полипропиленовых нитей, воспринимающих на себя осевые и радиальные нагрузки, а замена металлокорда, ранее применяемого в ГПМТ, на полипропиленовые нити позволило повысить корозионностойкость к воздействию внешней среды, уменьшить вес трубы при сохранении прочностных характеристик.

- - Наружная монолитная оболочка выполнена из полиэтилена высокого давления (кабельного) менее чувствительного к воздействию внешней среды, свету, что позволяет использовать трубы для наземной и надземной укладки.

- - Изолирующая оболочка выполнена из ленты ПВХ и служит для изоляции и фиксации каждого слоя.

- - Замковое соединение осуществляет соединение секций труб и является единой составляющей с трубой «Поликорд», применение данной системы позволяет значительно повысить монтажеспособность трубы, исключить проведение сварочных работ при укладке и ремонте трубы, выдерживать осевые нагрузки до 30 тонн.

Труба построена так, что ее функциональные свойства по действию на нее нагрузок дублируются, что является следствием косых бандажных навивок. Это делает ее надежной и устойчивой по отношению к изменению рабочего давления, скорости потока транспортируемой жидкости, изменению температур, подвижкам грунтов, транспортным монтажным нагрузкам, и даже к механическим повреждениям. Трубы «Поликорд» обладают механической прочностью и высокой коррозионной стойкостью, что обеспечивает увеличение сроков службы коммуникаций минимум на 20лет. Гибкость и большая строительная длина труб позволяют существенно снизить затраты труда и времени на их монтаж, отказаться от сварочных работ, изменить технологию монтажа трубопроводов, сведя его к простому сматыванию гибкой трубы с бухты и соединению плетей длиной ~ 300м.

Кроме того уменьшается номенклатура и количество специального транспорта, необходимого для перевозки и монтажа труб, отсутствуют сварочные работы, улучшаются условия труда рабочих, происходит значительное снижение гидравлического сопротивления и др. Все это месте взятое дает выигрыш в энергозатратах при прокладке трубопровода и его эксплуатации.

На сегодняшний день производственные мощности позволяют выпускать трубы до 220 км в год, что будет соответствовать объему в денежном выражении в 340 млн. руб.

Причем численность персонала, занятого на выполнении этого объема составит 30 человек.

В последнее время потребность в данной продукции возрастает, особенно это касается нефтегазодобывающих компаний.

Для развития этого направления бизнеса необходимо:

- закрепление на уже завоеванных рынках сбыта, увеличение объема поставок и привлечение новых заказхчиков

Роснефть: Самаранефтегаз, Удмуртнефть, Пурнефтегаз, Самотлорнефтегаз

Руснефть: Ульяновснефть, Саратовнефтегаз, Новосибирскнефтегаз

Лукойл: ЛукойлАик, ТатРитек

Газпромнефть: Ноябрьскнефтегаз, Муравленконефть и др. подразделения

Сургутнефтегаз, Санеко, Волганефть.

Выход на рынки стран ближнего зарубежья, в первую очередь Казахстан,  Азербайджан, Украина.

- комплексное оказание услуг для заказчика: проект – поставка – строительно монтажные работы – обслуживание

- освоение и расширение новой номенклатуры

Трубы диаметром от 150 мм ивыше

Использование внутренних камер, способных выдерживать температуры до 100о

в частности полимерные трубы PEX

- применение труб в системе ЖКХ: водоснабжение где это связано с напором свыше 12     атм., горячее водоснабжение

- использование трубопроводов в сейсмически опасных зонах, прокладка в горной местности

- привлечение НИИ для внедрения новых технологий при производстве трубы, разработка методологии проектирования и монтажа трубы (подземная, наземная, надземная, подводная), использование в качестве временных трубопроводов с механизмами размотки и смотки трубы

- снижение себестоимости

- привлечение инвесторов

- рассмотрение возможности совместного производства определенных типов трубы с зарубежными партнерами, в частности американской компании FlexStell Compani.