Отличительные особенности ГПМТ «Поликорд».

- Основные параметры и характеристики  труб:

ТУ 2248-006-21171125-00

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Условный проход, мм | 50 | 75 | 100 |  |
| Внутренний фактический диаметр, мм | 50 | 75 | 90 |  |
| Наружный диаметр, мм, не более | 85 | 115 | 135 |  |
| Рабочее давление, МПа, макс. | 4 | 4 | 4 |  |
| Испытательное давление, МПа, макс | 6 | 6 | 6 |  |
| Длина секции, м, не более | 350 | 220 | 150 |  |
| Радиус изгиба, м, не менее | 0,60 | 0,75 | 1,10 |  |
| Масса 1 пог.метра, кг, не более | 6,0 | 8,0 | 10,5 |  |
| Тип соединения | Фланцевый |

ТУ 2248-007-21171125-00

| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Условный диаметр, мм | 50 | 75 | 100 |
| Внутренний фактический диаметр, мм | 50 | 75 | 90 |
| Наружный диаметр, мм, не более | 88 | 115 | 141 |
| Рабочее давление, МПа, макс. | 20 | 15 | 10 |
| Испытательное давление, МПа, макс | 30 | 23 | 15 |
| Длина секции, м, не более | 300 | 220 | 150 |
| Радиус изгиба, м, не менее | 0,60 | 0,75 | 1,10 |
| Масса 1 пог.метра, кг, не более | 10 | 12 | 16 |
| Тип соединения | Фланцевый |

- Требования назначения

Трубы сохраняют длительную прочность и герметичность при воздействии на них высокоагрессивных транспортируемых сред с содержанием сероводорода до 700 мг/л,  углекислого газа до 1200 мг/л, мехпримесей  до 600 мг/л, наличием серы, асфальтенов, селика-гелевых смол, активных ионов хлора и т.д., а также при транспорте безводной нефти и нефте-продуктов, с температурой транспортируемых сред не более 60 °С, при рабочем давлении до   4 МПа, и изменении температуры окружающего воздуха от минус 60°С до плюс 50 °С.

- Повышенная пропускная способность труб при средней длине трубопровода 1 км, при перепаде давления не более 0,5 МПа, м3 / сутки, не менее:

Ду = 50 мм     -      350 - 400

Ду = 75 мм     -      700 - 750

Ду = 100 мм   -      1 200 - 1 300

Ду = 150 мм   -      1 600 - 1 700

- Срок службы труб - 25 лет.

- Концевые соединения обеспечивают механическую и гидравлическую равнопрочность с телом труб, одинаковую с ними долговечность:

6.1   проверка на разрушающее гидравлическое давление, проведенное на образцах длиной 5-10 метров, с доведением испытательного давления до критического, показали разрушающее давление не менее трехкратной  величины рабочего давления.

6.2.  восприятие осевого механического растяжения не менее чем:

для Ду 50 мм    -  800 кгс

для Ду 75 мм    -  1800 кгс

для Ду 100 мм  -  2500 кгс

для Ду 150 мм  -  5500 кгс

Конструкция концевого соединения такова, что при осевой нагрузке происходит зажим тела трубы и всех ее элементов. Проведенные испытания показали, что при запредельной осевой нагрузке, равной 25т. рвется тело трубы, а не концевое соединение.

7.  Трубы сохраняют длительную стойкость к климатическим воздействиям окружающей среды в интервале температур окружающего воздуха от минус 60° С до плюс 50°С, солнечной радиации, атмосферных осадков, колебаниям  влажности   и  атмосферного   давления, соленого морского тумана, морской воды, пыли, а также:

- При промерзании трубы не разрушаются.

9.  Возможность обогрева ГПМТ, который может эксплуатироваться при минимальной температуре окружающей среды  –55 град.С и температуре перекачиваемого продукта +35 град.С с тепловой изоляцией из пенополиуретана толщиной 100 мм (теплопроводность изоляции λиз= 0,04 Вт/мК) с применением  выпускаемых промышленностью саморегулирующихся и зональных кабелей, для которых легко достижим необходимый диапазон мощностей вплоть до 80 Вт/м.

10.  В конструкции трубы металлокорд заменен на полипропиленовые нити, что не снижает ее прочность, но существенно повышает ее антикоррозионные свойства и уменьшает вероятность аварий.